**#ПРОСТОПРАЙМЕР праймер битумный**

**Технический лист, версия от 22.02.2020**

**Описание материала**: #ПРОСТОПРАЙМЕР праймер битумный является готовым к применению материалом на основе битума и нефтяного растворителя. Выпускается по ГОСТ 30693-2000.

Сертификат соответствия № РОСС RU.НР15.H00888 от 06.02.2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Расход праймера**:Грунтование поверхности любого типа | **0,4 кг/м2** |

**Преимущества:**

- максимальная укрывистость при минимальном расходе.

- удобная при нанесении оптимальная консистенция

**Область применения:**

Праймер используется при гидроизоляции кровли, фундамента, пола, гаража, подвала.

Предназначен для подготовки (грунтования) поверхности изолируемого основания для последующей укладки гидроизоляционного ковра из рулонных битумных материалов, битумной черепицы и битумных мастик. Используется в холодном состоянии.

**Производство работ:**

Перед применением праймер тщательно перемешать. При работе в холодное время года, при температуре ниже +5оС, праймер рекомендуется отогреть в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15ºС. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Влажные поверхности рекомендуется просушить. Праймер наносится при помощи кисти, малярного валика, швабры или методом распыления. Допускается разбавление любыми нефтяными растворителями, кроме бензина (ядовит) и дизельного топлива (увеличивает время сушки на сутки и более).

**Запрещается огневой способ укладки до полного высыхания праймера.**

Не применять вблизи источников открытого огня. Внутренние работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.
Применять защитные костюмы, перчатки и очки.

**Транспортировка:**

Праймер транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**Сведения об упаковке:**Ведра по 5л, 10л и 22л, бочки 50 и 200 л.

**Гарантийный срок хранения:**

при условии сохранения герметичности упаковки – 36 месяцев. Хранить при температуре от -40 до +40оС в закрытом сухом помещении.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Нормативное значение |
| Время полного высыхания одного слоя толщиной не более 0,5 мм, час, не более | 24 |
| Температурный интервал выполнения работ, оС | -10 ...+40 |
| Температура размягчения битумного вяжущего, оС, не ниже | +50 |
| Массовая доля нелетучих веществ, не менее % | 65±5 |